法兰尺寸

JIS法兰（JIS B 2238、JIS B 2239）

JIS 5K                                                                            单位：mm

| 口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的 螺纹 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d |  |
|  |  |  | 灰铸铁以外 | 灰铸铁 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17.3 | 75 | 9 | 12 | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 | M10 |
| 15 | 21.7 | 80 | 9 | 12 | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 | M10 |
| 20 | 27.2 | 85 | 10 | 14 | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 |
| 25 | 34.0 | 95 | 10 | 14 | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 |
| 32 | 42.7 | 115 | 12 | 16 | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 |
| 40 | 48.6 | 120 | 12 | 16 | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 |
| 50 | 60.5 | 130 | 14 | 16 | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 |
| 65 | 76.3 | 155 | 14 | 18 | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 |
| 80 | 89.1 | 180 | 14 | 18 | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 |
| 100 | 114.3 | 200 | 16 | 20 | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 |
| 125 | 139.8 | 235 | 16 | 20 | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 |
| 150 | 165.2 | 265 | 18 | 22 | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 |
| 200 | 216.3 | 320 | 20 | 24 | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 |
| 250 | 267.4 | 385 | 22 | 26 | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 |
| 300 | 318.5 | 430 | 22 | 28 | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 |
| 350 | 355.6 | 480 | 24 | 30 | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 |
| 400 | 406.4 | 540 | 24 | 30 | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 |
| 450 | 457.2 | 605 | 24 | 30 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 |
| 500 | 508.0 | 655 | 24 | 32 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 |
| 600 | 609.6 | 770 | 26 | 32 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 |

JIS 10K                                                                            单位：mm

| 口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 | 薄型法兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | f | 直径D2 | 中心圆 直径D1 | 数量 z | 直径 d |  | 灰铸铁 | 螺栓的孔径 | 螺栓的尺寸 |
|  |  |  | 灰铸铁以外 | 灰铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17.3 | 90 | 12 | 14 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
| 15 | 21.7 | 95 | 12 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 12 | 12 | M10 |
| 20 | 27.2 | 100 | 14 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 14 | 12 | M10 |
| 25 | 34.0 | 125 | 14 | 18 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 16 | 15 | M12 |
| 32 | 42.7 | 135 | 16 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
| 40 | 48.6 | 140 | 16 | 20 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
| 50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
| 65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
| 80 | 89.1 | 185 | 18 | 22 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | 18 | 15 | M12 |
| 100 | 114.3 | 210 | 18 | 24 | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | 20 | 15 | M12 |
| 125 | 139.8 | 250 | 20 | 24 | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
| 150 | 165.2 | 280 | 22 | 26 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | 22 | 19 | M16 |
| 200 | 216.3 | 330 | 22 | 26 | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | 24 | 19 | M16 |
| 250 | 267.4 | 400 | 24 | 30 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 | 26 | 23 | M20 |
| 300 | 318.5 | 445 | 24 | 32 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | M20 |
| 350 | 355.6 | 490 | 26 | 34 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 | 28 | 23 | M20 |
| 400 | 406.4 | 560 | 28 | 36 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 | 30 | 25 | M22 |
| 450 | 457.2 | 620 | 30 | 38 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 | － | － | － |
| 500 | 508.0 | 675 | 30 | 40 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 | － | － | － |
| 600 | 609.6 | 795 | 32 | 44 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 | － | － | － |

JIS法兰（JIS B 2238、JIS B 2239）

JIS 16K                                                                            单位：mm

| 口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d |  |
|  |  |  | 灰铸铁以外 | 灰铸铁 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17.3 | 90 | 12 | - | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 21.7 | 95 | 12 | - | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 27.2 | 100 | 14 | - | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 34.0 | 125 | 14 | - | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 42.7 | 135 | 16 | - | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 48.6 | 140 | 16 | - | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 60.5 | 155 | 16 | 20 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
| 65 | 76.3 | 175 | 18 | 22 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
| 80 | 89.1 | 200 | 20 | 24 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
| 100 | 114.3 | 225 | 22 | 26 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
| 125 | 139.8 | 270 | 22 | 26 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
| 150 | 165.2 | 305 | 24 | 28 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
| 200 | 216.3 | 350 | 26 | 30 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
| 250 | 267.4 | 430 | 28 | 34 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
| 300 | 318.5 | 480 | 30 | 36 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
| 350 | 355.6 | 540 | 34 | 38 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
| 400 | 406.4 | 605 | 38 | 42 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
| 450 | 457.2 | 675 | 40 | 46 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
| 500 | 508.0 | 730 | 42 | 50 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
| 600 | 609.6 | 845 | 46 | 58 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |

JIS 20K                                                                            单位：mm

| 口径 DN | 适 用 的 钢管外径 | 法兰外径D | 法兰各部分尺寸 | 螺栓孔 | 螺栓的螺纹尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b | f | 直径D2 | 中心圆直径D1 | 数量z | 直径d |  |
|  |  |  | 灰铸铁以外 | 灰铸铁 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17.3 | 90 | 14 | 16 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 21.7 | 95 | 14 | 16 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 27.2 | 100 | 16 | 18 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 34.0 | 125 | 16 | 20 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 42.7 | 135 | 18 | 20 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 48.6 | 140 | 18 | 22 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 60.5 | 155 | 18 | 22 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
| 65 | 76.3 | 175 | 20 | 24 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
| 80 | 89.1 | 200 | 22 | 26 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
| 100 | 114.3 | 225 | 24 | 28 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
| 125 | 139.8 | 270 | 26 | 30 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
| 150 | 165.2 | 305 | 28 | 32 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
| 200 | 216.3 | 350 | 30 | 34 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
| 250 | 267.4 | 430 | 34 | 38 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
| 300 | 318.5 | 480 | 36 | 40 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
| 350 | 355.6 | 540 | 40 | 44 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30×3 |
| 400 | 406.4 | 605 | 46 | 50 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30×3 |
| 450 | 457.2 | 675 | 48 | 54 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30×3 |
| 500 | 508.0 | 730 | 50 | 58 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30×3 |
| 600 | 609.6 | 845 | 54 | 66 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36×3 |

中美日承插孔尺寸和螺纹端尺寸

SW                           NPT(Rc)

| 规格 | 承插孔尺寸 | 螺纹端尺寸T（in） |
| --- | --- | --- |
|  | 中国 JB | 美国 ANSI | 日本 JIS | 中国GB、日本JIS | 美国ANSI |
| DN | NPS（in） | S | L1 | S | L1 | S | L1 | Rc和PT牙形角55° | NPT牙形角60° |
| 8 | 1/4 | 14.5 | 10 | 14.1 | 9.6 | 14.3 | 9.6 | 1/4 |
| 10 | 3/8 | 18.0 | 10 | 17.6 | 9.6 | 17.9 | 9.6 | 3/8 |
| 15 | 1/2 | 22.5 | 10 | 21.8 | 9.6 | 22.2 | 9.6 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 28.5 | 11 | 27.1 | 12.7 | 27.7 | 12.7 | 3/4 |
| 25 | 1 | 34.5 | 12 | 33.8 | 12.7 | 34.5 | 12.7 | 1 |
| 32 | 1¼ | 43.0 | 15 | 42.6 | 12.7 | 43.2 | 12.7 | 1¼ |
| 40 | 1½ | 49.0 | 15 | 48.7 | 12.7 | 49.1 | 12.7 | 1½ |
| 50 | 2 | 61.0 | 16 | 61.1 | 15.9 | 61.1 | 15.9 | 2 |

说明：“Rc”、“PT”和“NPT”分别是中国、日本和美国密封锥管螺纹代号。

JIS 10K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
| 20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 14 18 | 1 | 4-15 | 12 |
| 25 | 125 | 90 | 70 | 25 | 14 18 | 1 | 4-19 | 16 |
| 40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
| 50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
| 65 | 175 | 140 | 120 | 61 | 18 22 | 2 | 4-19 | 16 |
| 80 | 185 | 150 | 130 | 76 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
| 100 | 210 | 175 | 155 | 102 | 18 24 | 2 | 8-19 | 16 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 125 | 20 24 | 2 | 8-23 | 20 |
| 150 | 280 | 240 | 215 | 152 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
| 200 | 330 | 290 | 265 | 204 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
| 250 | 400 | 355 | 325 | 254 | 24 30 | 2 | 12-25 | 22 |
| 300 | 415 | 400 | 375 | 305 | 24 32 | 3 | 16-25 | 22 |

JIS 16K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
| 20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 14 18 | 1 | 4-15 | 12 |
| 25 | 125 | 60 | 70 | 25 | 14 18 | 1 | 4-19 | 16 |
| 40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 16 20 | 2 | 4-19 | 16 |
| 50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 16 20 | 2 | 8-19 | 16 |
| 65 | 175 | 140 | 120 | 64 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 76 | 20 24 | 2 | 8-23 | 20 |
| 100 | 225 | 185 | 160 | 102 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
| 125 | 270 | 225 | 195 | 125 | 22 26 | 2 | 12-25 | 22 |
| 150 | 305 | 260 | 230 | 152 | 24 28 | 2 | 12-25 | 22 |
| 200 | 350 | 305 | 275 | 204 | 26 30 | 2 | 12-25 | 22 |
| 250 | 430 | 380 | 345 | 254 | 28 34 | 2 | 12-27 | 24 |
| 300 | 480 | 430 | 395 | 305 | 30 36 | 3 | 16-27 | 24 |

JIS 20K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
| 20 | 100 | 75 | 58 | 19 | 16 18 | 1 | 4-15 | 12 |
| 25 | 125 | 90 | 70 | 25 | 16 20 | 1 | 4-19 | 16 |
| 40 | 140 | 105 | 85 | 38 | 18 22 | 2 | 4-19 | 16 |
| 50 | 155 | 120 | 100 | 51 | 18 22 | 2 | 8-19 | 16 |
| 65 | 175 | 140 | 120 | 64 | 20 24 | 2 | 8-19 | 16 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 76 | 22 26 | 2 | 8-23 | 20 |
| 100 | 225 | 185 | 160 | 102 | 24 28 | 2 | 8-23 | 20 |
| 125 | 270 | 225 | 195 | 125 | 26 30 | 2 | 12-25 | 22 |
| 150 | 305 | 260 | 230 | 152 | 28 32 | 2 | 12-25 | 22 |
| 200 | 350 | 305 | 275 | 204 | 30 34 | 2 | 12-25 | 22 |
| 250 | 430 | 380 | 345 | 254 | 34 38 | 2 | 12-27 | 24 |
| 300 | 480 | 430 | 395 | 305 | 36 40 | 3 | 16-27 | 24 |

注：t值中较小值为钢及可锻铸铁法兰；较大值为铸铁法兰。

JIS 30K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
| 20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 18 | 1 | 4-19 | 16 |
| 25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
| 40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 22 | 2 | 4-23 | 20 |
| 50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 22 | 2 | 8-19 | 16 |
| 65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 26 | 2 | 8-23 | 20 |
| 80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 28 | 2 | 8-23 | 20 |
| 100 | 240 | 195 | 160 | 102 | 32 | 2 | 8-25 | 22 |
| 125 | 275 | 230 | 195 | 125 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
| 150 | 325 | 275 | 235 | 152 | 38 | 2 | 12-27 | 24 |
| 200 | 370 | 320 | 280 | 204 | 42 | 2 | 12-27 | 24 |
| 250 | 450 | 390 | 345 | 254 | 48 | 2 | 12-33 | 30 |
| 300 | 515 | 450 | 405 | 305 | 52 | 3 | 16-39 | 30 |

JIS 40K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t* | f | n-d | M |
| 20 | 120 | 85 | 60 | 19 | 20 | 1 | 4-19 | 16 |
| 25 | 130 | 95 | 70 | 25 | 22 | 1 | 4-19 | 16 |
| 40 | 160 | 120 | 90 | 38 | 24 | 2 | 4-23 | 20 |
| 50 | 165 | 130 | 105 | 51 | 26 | 2 | 8-19 | 16 |
| 65 | 200 | 160 | 130 | 64 | 30 | 2 | 8-23 | 20 |
| 80 | 210 | 170 | 140 | 76 | 32 | 2 | 8-23 | 20 |
| 100 | 250 | 205 | 165 | 102 | 36 | 2 | 8-25 | 22 |
| 125 | 300 | 250 | 200 | 125 | 40 | 2 | 8-27 | 24 |
| 150 | 355 | 295 | 240 | 152 | 44 | 2 | 12-33 | 30 |
| 200 | 405 | 345 | 290 | 200 | 50 | 2 | 12-33 | 30 |
| 250 | 475 | 440 | 355 | 247.5 | 56 | 2 | 12-33 | 30 |
| 300 | 540 | 470 | 440 | 298.5 | 60 | 3 | 16-39 | 36 |

JIS 63K、RF、FF  单位：mm

| 公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 内径 | 法兰厚度 | 连接部分凸出高度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | D1 | D2 | D3 | t | f | n-d | M |
| 25 | 140 | 100 | 70 | 22 | 27 | 1 | 40-23 | 20 |
| 40 | 175 | 130 | 90 | 35 | 32 | 2 | 4-25 | 22 |
| 50 | 185 | 145 | 105 | 48 | 34 | 2 | 8-23 | 20 |
| 65 | 220 | 175 | 130 | 57 | 38 | 2 | 8-25 | 22 |
| 80 | 230 | 185 | 140 | 73 | 40 | 2 | 8-25 | 22 |
| 100 | 270 | 220 | 165 | 99 | 44 | 2 | 8-27 | 24 |
| 125 | 325 | 265 | 200 | 121 | 50 | 2 | 8-33 | 30 |
| 150 | 365 | 305 | 240 | 146 | 52 | 2 | 12-33 | 30 |
| 200 | 425 | 360 | 290 | 190 | 58 | 2 | 12-33 | 30 |
| 250 | 500 | 430 | 355 | 238 | 68 | 2 | 12-39 | 36 |
| 300 | 560 | 485 | 410 | 283 | 77 | 3 | 16-39 | 36 |