GB国标钢管壁厚分级表—SCH40 SCH60 SCH80等级表

| 公 称 直 径 DN | 外径(D) | 公称壁厚 |
| --- | --- | --- |
|  | A系列 | B系列 | Sch 5s | Sch 10s | Sch 20s | LG | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 180 |
| 15 20 25 | 21.3 26.9 33.7 | 18 25 32 | 1.6 1.6 1.6 | 2.1 2.1 2.8 | 2.6 2.6 3.2 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2.9 2.9 3.2 | - - - | - - - | 3.6 4.0 4.5 | - - - | - - - | - - - | 4.5 5.6 6.3 |
| 32 40 50 | 42.4 48.3 60.3 | 38 45 57 | 1.6 1.6 1.6 | 2.8 2.8 2.8 | 3.2 3.2 3.6 | - - - | - - 3.2 | - - - | - - - | 3.6 3.6 4.0 | - - - | - - - | 5.0 5.0 5.6 | - - - | - - - | - - - | 6.3 7.1 8.8 |
| 65 80 90 | 76.1 88.9 101.6 | 76 89 - | 2.0 2.0 2.0 | 3.0 3.0 3.0 | 3.6 4.0 4.0 | - - - | 4.5 4.5 4.5 | - - - | - - - | 5.0 5.6 5.6 | - - - | - - - | 7.1 8.0 8.0 | - - - | - - - | - - - | 10.0 11.0 12.5 |
| 100 125 150 | 114.3 139.7 168.3 | 108 133 159 | 2.0 2.9 2.9 | 3.0 3.4 3.4 | 4.0 5.0 5.0 | - - - | 5.0 5.0 5.6 | - - - | - - - | 5.9 6.3 7.1 | - - - | - - - | 8.8 10.0 11.0 | - - - | 11.0 12.5 14.2 | - - - | 14.2 16.0 17.5 |
| 200 250 300 | 219.1 273.0 323.9 | 219 273 325 | 2.9 3.6 4.0 | 4.0 4.0 4.5 | 6.3 6.3 6.3 | - - - | 6.3 6.3 6.3 | 7.1 8.0 8.8 | - - - | 8.0 8.8 10.0 | 10.0 12.5 14.2 | - - - | 12.5 16.0 17.5 | 16.0 17.5 22.2 | 17.5 22.2 25.0 | 20.0 25.0 28.0 | 22.2 28.0 32.0 |
| 350 400 450 500 550 600 | 355.6 406.4 457.0 508.0 559 610 | 377 426 478 529 - 630 | 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.6 | 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 6.3 | - - - | 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | 8.0 8.0 8.0 10.0 - - | 10.0 10.0 11.0 12.5 - - | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 11.0 12.5 14.2 16.0 - 17.5 | 16.0 17.5 20.0 20.0 - - | 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 | 20.0 22.2 25.0 28.0 30.0 32.0 | 25.8 28.5 30.0 32.0 - - | 28.0 30.0 36.0 40.0 - - | 32.0 36.0 40.0 45.0 - - | 36.0 40.0 45.0 50.0 - - |
| 650 700 750 | 660 711 762 | - 720 - | - - - | - - - | - - - | 8.0 8.0 8.0 | - - - | - - - | 10.0 10.0 10.0 | - - - | - - - | 13.0 13.0 13.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 800 850 900 | 813 864 914 | 820 - 920 | - - - | - - - | - - - | 8.0 8.0 8.0 | - - - | - - - | 10.0 10.0 10.0 | - - - | - - - | 13.0 13.0 13.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 950 1000 1050 | 965 1016 1067 | - 1020 - | - - - | - - - | - - - | 8.0 8.0 8.0 | - - - | - - - | 10.0 10.0 10.0 | - - - | - - - | 13.0 13.0 13.0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1100 1150 1200 | 1118 1168 1219 | 1120 - 1220 | - - - | - - - | - - - | 8.0 8.0 8.0 | - - - | - - - | 10.0 10.0 10.0 | - - - | - - - | 13.0 13.0 13.0 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |